《食品安全国家标准 食品添加剂 脱乙酰甲壳素（壳聚糖）》

（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

(一) 简要的起草过程

根据卫生部食品安全综合协调与卫生监督局“食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书（2011年）”，食品添加剂脱乙酰甲壳素（壳聚糖）被列入2011年食品安全国家标准制订计划项目，项目编号为spaq-2011-12。项目承担单位为中国食品发酵工业研究院。中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会共同组织该标准的制订工作。

标准任务下达后，中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会针对制订脱乙酰甲壳素（壳聚糖）国家标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并于2011年8月组建了由中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会、青岛弘海生物技术有限公司、山东莱州市海力生物制品有限公司、山东卫康生物医药科技有限公司、国家海洋精细化工及生物制品质量监督检验中心等单位参加的标准起草工作小组，由中国食品发酵工业研究院负责起草标准文本及编制说明。

起草工作组首先查阅相关的国内外技术标准资料，脱乙酰甲壳素（壳聚糖）作为食品添加剂，目前无可参考的国际标准或国外标准，结合目前国内市场产品的实际情况，初步确定了产品的质量技术指标和相应的试验方法，形成了标准讨论稿。

之后，起草工作组对标准草案进行了多次讨论研究，同时青岛弘海生物技术有限公司、山东莱州市海力生物制品有限公司、山东卫康生物医药科技有限公司、国家海洋精细化工及生物制品质量监督检验中心等单位对标准中采用的试验方法进行了对比验证工作，积累了检验数据。起草工作组经认真研究分析，完成了标准文本及编制说明的征求意见稿。

2012年6月26-27日月，中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院共同组织召开了标准初审讨论会，全体起草工作组的成员单位及行业内十余位专家参加了会议，对标准文本及编制说明进行了认真审查，并对某些关键的技术要求及检测方法开展了充分细致的讨论，提出了修改意见和建议。

根据行业标准初审讨论会的专家意见和讨论结果，标准起草工作组对标准文本及编制说明进行了修改和完善，并补充了部分检测数据，形成了标准公示稿，于 2012年7月上报食品安全国家标准审评委员会秘书处。

（二）主要起草单位

本标准主要起草单位为：青岛弘海生物技术有限公司、山东莱州市海力生物制品有限公司、山东卫康生物医药科技有限公司、国家海洋精细化工及生物制品质量监督检验中心、中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会。

（三）主要起草人

本标准主要起草人为刘万顺、姜明庆、王宗继、柴秋儿、张辉珍、彭睿、李进国、陈艳燕。负责标准技术资料查询、收集及对比，检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写等。

二、标准的重要内容及主要修改情况

脱乙酰甲壳素产品在我国已经开发生产多年，相关行业标准SC/T 3403—2004《甲壳质与壳聚糖》也执行多年，本标准在制定过程中主要参考了水产行业标准，本标准与水产行业标准的指标对比情况见表1。

表1 本标准与SC/T 3403—2004的指标对比表

| 指标 标准 |  | 本标准（壳聚糖） | SC/T 3403（甲壳质与壳聚糖） |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱乙酰基度，w/% |  | ≥80 | 分级 |
| 黏度（1%，20℃）/（mPa·s） |  | 符合声称 | 分级 |
| 水分，w/% | ≤ | 10.0 | 10.0 |
| 灰分，w/% | ≤ | 1.0 | 0.5 |
| 酸不溶物，w/% | ≤ | 1.0 | 1.0 |
| pH |  | 6.5～8.5 | 6.5～8.5 |
| 砷（以As计）/（mg/kg） | ≤ | 1.0（无机砷） | 1.0（总砷） |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | 10（重金属） |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤ | 1000 | 1000 |
| 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌) |  | 未检出/25g | 不得检出 |

本标准主要技术内容说明如下：

1.鉴别试验

本标准的鉴别试验有两条，甲基橙显色反应和沉淀反应。操作方法简单易行，适用于脱乙酰甲壳素的鉴别。

2.脱乙酰基度

本标准规定食品添加剂产品N-脱乙酰基度应在80％以上，符合食品加工的基本要求。试验方法第一法为电位滴定法，第二法为碱量法。

3. 黏度

本标准规定产品黏度符合声称要求。试验方法为采用旋转式黏度计测定20℃下1%样品溶液的动力黏度，为黏度测定的常用方法。

4.水分

本标准规定水分指标≤10.0%。水分测定方法采用国家标准GB 5009.3-2010《食品安全国家标准 食品中水分的测定》中的直接干燥法。

5.灰分

本标准规定灰分指标≤1.0％。灰分测定方法采用国家标准GB 5009.4-2010《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》。

6.酸不溶物

本标准规定酸不溶物指标≤1.0％。酸不溶物测定方法参考了水产行业标准SC/T 3403中酸不溶物的测定，为常规方法。

7.pH

本标准规定pH指标为6.5～8.5。测定方法：配制1%的样液，采用GB/T 9724测定。

8.砷

根据GB 2762食品中污染物限量标准对水产品的无机砷限量要求，考虑到产品原料的特殊性（主要以虾、蟹壳为原料），本标准设立了无机砷指标，指标为≤1mg/kg。检测方法采用国标GB/T 5009.11。

9.铅

本标准设立了铅的限量要求（≤2 mg/kg）。铅的检测方法采用国标GB 5009.12。

10.菌落总数和致病菌

本标准规定菌落总数指标为≤1000CFU/g，致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）为25g中未检出，与水产行业标准的规定保持一致。检测方法分别为GB 4789.2、GB 4789.4和GB 4789.10。

三、国内国际相关标准情况

本标准为首次制定。经查阅，目前无相关的国际标准或国外标准。

四、其他需要在网上公开说明的事项

暂无。