食品安全国家标准

食品添加剂 离子交换树脂

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂 离子交换树脂

  - 范围

本标准适用于食品加工用离子交换树脂。

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | 固体颗粒 | 将试样置于白底盘内，目测、鼻嗅 |
| 滋气味 | 无异味 |  |

    - 理化指标：理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总有机碳（TOC），mg/L ≤ | 5 | 附录A |
| 铅（Pb），mg/kg ≤ | 3.0 | GB 5009.12 |
| 砷（以As计），mg/kg ≤ | 3.0 | GB/T 5009.11 |

附 录 A

总有机碳（TOC）的检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，使用的试剂为分析纯，并避免对分析结果产生干扰。实验用水不得含有游离氯、25˚C的电导率小于0.2S/cm，有机总碳（TOC）小于0.2mg/L。实验用水可由反渗透、去离子或蒸馏制备，并经活性炭过滤。

  - 方法提要

树脂用实验用水浸泡24小时后，用实验用水淋洗，对不同级分的收集淋洗液，经总有机碳分析仪测定。

  - 试剂和材料

A.3.1  盐酸溶液：1+1。

A.3.2  硝酸溶液：1+1。

  - 仪器和设备

    - 总有机碳分析仪。最低检测质量浓度为0.5 mg/L。

    - 淋洗实验设备：见图A.1。

图A.1淋洗实验设备示意图

其中：

R—水相：容积不小于10升，并有放空口以防止污染物进入实验用水；

P—蠕动泵：提供所需流量的实验水；

C—交换柱：内径30 mm，底部为玻璃砂板（孔度为160μm~250 μm），并有指示所需要的树脂体积的刻度；

V—开、关以及排空阀门；

S—淋洗液分级收集容器。

要求：实验环境温度维持在20˚C 2˚C；实验用玻璃器皿先用可生物降解的洗涤剂洗干净，然后用A.3.1的盐酸溶液或A.3.2的硝酸溶液冲洗，最后再用实验用水彻底冲洗干净。

  - 分析步骤

维持全部测试进行的环境温度在20˚C 2˚C。

A.5.1  测试前的控制

在开始测试之前，用实验用水冲洗实验设备，直到当流速稳定在500mL/hr±25mL/hr且交换柱出口的水的总有机碳（TOC）小于0.5 mg/L。

A 5.2  添加试样

于交换柱中加入100 mL实验用水，缓慢加入离子交换树脂，待树脂下沉后，轻拍交换柱壁以振动交换柱，使离子交换树脂在交换柱内堆积体积恒定。重复以上操作，直到离子交换树脂的最终体积为100 mL。

A.5.3  样品处理

加入实验用水至交换柱完全充满（水的高度30 cm，相当于总体积约200 mL）。将泵的流速调节至1000 mL/hr±25 mL/hr，然后再将泵的出口连接到交换柱的上端,用20倍树脂体积的水淋洗树脂2h。

停泵，关闭交换柱底阀，实验用水充满交换柱（水位高度30 cm）。

密封交换柱的上口，浸泡24 h±1 h，避免光照。

A.5.4  测定

浸泡24小时后，开泵并调流速至500 mL/h ±25 mL/h 。用实验用水冲洗交换柱前面的设备，直到从交换柱连接头流出液的总有机碳（TOC）浓度小于0.5mg/L（Cb）。

停泵，立即将交换柱连接头与交换柱连接，同时将泵和交换柱底阀打开。

量筒收集5个级分（每个100 mL±5mL，编号C1-C5）。用这5个收集级分分析总有机碳（TOC）。

A.5.6  分析

按照GB/T 5050.7的方法检验各级分收集液的总有机碳（TOC）。

对全部5个收集级分都要分析，且测试结果从1到5应逐渐减小。且第5个级分收集液的总有机碳（TOC）测定结果符合指标要求。

  - 结果计算

本标准针对第五个级分结果进行判定。

TOC（第五个级分）= C5 － Cb

式中：

Cb ——见A.5.4；

C5—— 第五个级分收集液的TOC分析结果。