中华人民共和国国家标准

GB 6783—××××

食品安全国家标准

食品添加剂 明胶
（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国卫生部发布

前    言

本标准代替GB 6783—1994《食品添加剂明胶》。

本标准与GB 6783—1994相比主要变化如下：

——删除了对明胶的分类，统一了明胶的指标要求；

——删除了勃氏粘度、pH、等离子点的指标要求；

——修改了透明度，更名为透射比，并修订了检测方法；

——增加了过氧化物、铅的指标要求；

——修改了砷、铬、二氧化硫的检测方法；

——删除了对检验规则、标志、包装、运输的要求。

食品安全国家标准

食品添加剂 明胶

1  范围

本标准适用于以动物的骨、皮、腱、鳞等为原料所生产的应用于食品添加剂明胶。

2  要求

2.1  原料要求

2.1.1应来自于非疫区。

2.1.2应来自于经有关部门检疫合格的动物。

2.1.3严禁使用制革厂鞣制后的任何革皮。

2.2  感官要求：应符合表1规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 淡黄色至黄色 | 取适量样品置于洁净透明的玻璃器皿中，在自然光线下，观察其色泽和状态，并嗅其味。 |
| 状态 | 固体状（如颗粒、片状、粉末等） |  |
| 气味 | 明胶溶液（2.5 %）无不适气味 |  |

2.3  理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  |  | 指 标 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水分,w/% ≤ |  |  | 14.0 | GB 5009.3 直接干燥法a或中华人民共和国药典干燥失重测定法 |
| 凝冻强度（6.67%，60℃）/(Bloom g) ≥ |  |  | 50 | 附录A中A.4 |
| 灰分,w/% ≤ |  |  | 2.0 | GB 5009.4b或中华人民共和国药典炽灼残渣检查法c |
| 透射比/% | 波长/nm | 450 ≥ | 30 | 附录A中A.5 |
|  |  | 620 ≥ | 50 |  |
| 水不溶物,w/% ≤ |  |  | 0.2 | 附录A中A.6 |
| 二氧化硫/(mg/kg) ≤ |  |  | 40 | 附录A中A.7 |
| 过氧化物/(mg/kg) ≤ |  |  | 10 | 附录A中A.8 |
| 砷(As)/(mg/kg) ≤ |  |  | 1.0 | GB/T 5009.11 第三法d、中华人民共和国药典砷盐检测法古蔡氏法e或GB/T 23942 |

续表2

| 项 目 | 指 标 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铬(Cr)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | GB/T 5009.123 第一法f、中华人民共和国药典原子吸收分光光度法标准曲线法g、GB/T 23942或附录A中A.9 |
| 铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 1.5 | GB 5009.12 第一法h或GB/T 23942 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 50 | GB/T 5009.74i或中华人民共和国药典重金属检查法第二法 |
| a称样量为1.0 g，精确至0.001 g，干燥温度105℃±2℃，干燥时间17 h±1 h。 b,c称样量为1 g±0.1 g,精确至0.001g。 e 称样量为1.0 g~2.0 g，加淀粉0.5 g，氢氧化钙1.0 g。 g 以石墨炉为原子化器。取样品0.5 g，加硝酸5 mL~10 mL置聚四氟乙烯消解罐内混匀，浸泡过夜，置适宜的微波消解炉内进行消解。消解完全后，取消解内罐置电热板上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽并近干，用2 %硝酸溶液转移至50 mL量瓶中并定容，作为供试品溶液；同法制备试剂空白溶液和铬单元素标准溶液，铬标液浓度为每1 mL中含铬0 ng~80 ng。 a,b,d,f,h,i 仲裁法。 |  |  |

2.4  微生物指标：应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目 | 指 标 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数/(cfu/g) ≤ | 10000 | GB 4789.2 |
| 沙门氏菌 | 不应检出 | GB 4789.4 |
| 大肠菌群/ (MPN/g) ≤ | 3 | GB 4789.3 |

附  录 A

检验方法

A.1  一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的水。分析中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。本试验所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

测试时，不考虑试样本身的含水量。

A.2  测试溶液的配制

A.2.1  测定溶液用蒸馏水配制，其浓度为质量百分比。

A.2.2  称取一定量的明胶，精确到0.1 g，放入干燥洁净的容器中，加入一定量的水，在室温下放置2 h，使其充分吸水膨胀，然后将容器置于65 ℃±1 ℃的水浴中，在20 min±5 min内缓慢搅拌溶解成为均匀的液体，最后加水使其达到规定浓度。

A.3  鉴别试验

A.3.1  在冻力瓶中配制明胶溶液（6.67 %）120 mL，冷却至约30 ℃，加盖，在10 ℃±0.1 ℃低温槽内冷却16 h～18 h，样品应呈凝胶状，加热后可再次形成溶液。

A.3.2  取本品约0.5 g，加水50 mL，加热使溶解后，取溶液5 mL，加重铬酸钾试液4份与稀盐酸1份的混合液数滴，即生成桔黄色絮状沉淀。取上述鉴别试验中剩余的溶液1 mL，加水100 mL，摇匀后，加鞣酸试液数滴，即发生浑浊。

A.4  凝冻强度的测定

A.4.1  原理

在严格规定的条件下，直径为12.7 mm的圆柱，压入含6.67 %明胶溶液的胶冻表面以下4 mm时，所施加的力代表凝冻强度，以Bloom g为单位。

A.4.2  仪器和设备

A.4.2.1 冻力仪：组织分析仪或国产冻力测试仪。

A.4.2.2 圆柱：直径12.700 mm±0.013 mm。

A.4.2.3 冻力瓶：容量150 mL，内径59 mm，高度85 mm。

A.4.2.4 恒温槽：可控制温度为10 ℃±0.1 ℃。

A.4.2.5 水浴锅：可控制水浴温度为65 ℃±1 ℃。

A.4.2.6 三角烧瓶：250 mL。

A.4.3  分析步骤

在冻力瓶中配制6.67 %明胶溶液120 mL，加盖，在10 ℃±0.1 ℃低温槽内冷却16 h～18 h。将冻力瓶从恒温水槽中取出，外面擦干，拿掉塞子，迅速放在冻力仪圆台上。冻力仪“深度”选择4 mm，“速度”选择0.5 mm/s或1 mm/s，测定凝冻强度，样品测试需在2 min内完成。

A.4.4  结果计算

直接从冻力仪中读出测定的凝冻强度数值，单位以Bloom g表示。结果取三位有效数字。重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值不得超过10 Bloom g。

A.5  透射比的测定

A.5.1  原理

在45 ℃下，用分光光度法来测定明胶溶液（6.67 %）在波长450 nm和620 nm下的透射比。

A.5.2  仪器和设备

A.5.2.1  可见光分光光度计。

A.5.2.2  天平：感量0.1 g。

A.5.3  分析步骤

A.5.3.1配制明胶溶液（6.67 %），并恒温至48 ℃。

A.5.3.2将分光光度计波长调节到450 nm。

A.5.3.3 以蒸馏水作基准校准仪器。

A.5.3.4将溶液倒入10 mm比色皿中，在45 ℃下，测定样品透射比。

A.5.3.5将波长调节至620 nm，并重复A.5.3.3~A.5.3.4操作。

A.5.4  结果计算

直接用二个波长的透射百分比来表示，单位为%。结果保留整数位。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。在重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值应不大于1 %。

A.6  水不溶物的测定

A.6.1  原理

用玻璃坩埚过滤明胶溶液而得出不溶物的量。

A.6.2  仪器和设备

3号砂芯玻璃坩埚（30 mL）。

A.6.3  分析步骤

A.6.3.1  将玻璃坩埚在105 ℃～110 ℃烘干，烘至恒重。

A.6.3.2  称取明胶试样10 g±1 g，精确到0.1 g，倒入烧杯中，加500 mL水，室温下放置2 h，然后放入65℃±1℃的水浴中溶解，溶解时间最长不大于0.5 h。

A.6.3.3  将明胶溶液用抽滤法通过玻璃坩埚。

A.6.3.4  用热水洗玻璃坩埚上残渣3次。

A.6.3.5  将玻璃坩埚置于105 ℃～110 ℃干燥箱里烘干。

A.6.3.6  从干燥箱中取出玻璃坩埚，置于干燥器中冷却至室温。

A.6.3.7  取出玻璃坩埚称重。

A.6.3.8  重复A.6.3.5~ A.6.3.7操作，直至恒重。

A.6.4结果计算

试样中水不溶物的含量W1（质量分数），按公式（A.1）计算。

························（A.1）

式中：

m0——玻璃坩埚的质量，单位为克（g）；

m1——玻璃坩埚与残渣的质量，单位为克（g）；

m2——玻璃坩埚与试样的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不超过0.02 %。

A.7  二氧化硫的测定

A.7.1  原理

将明胶中的亚硫酸盐转变成硫酸，用碱滴定，通过所消耗的碱量计算出二氧化硫含量。

A.7.2  试剂和材料

A.7.2.1过氧化氢溶液（3 %）。

A.7.2.2溴酚蓝-乙醇（体积分数20 %）溶液（1 g/L）。

A.7.2.3氢氧化钠溶液（0.01 mol/L）。

A.7.2.4稀盐酸（2 mol/L）。

A.7.3  仪器和设备

二氧化硫测定装置见图A.1。

图A.1二氧化硫测定装置

A.7.4  分析步骤

A.7.4.1 在烧瓶（A）中加入150 mL水，并在整个系统中通入二氧化碳气体（纯度不低于99%），持续15 min，流速为100 mL/min。

A.7.4.2在过氧化氢稀溶液10 mL中加入溴酚蓝-乙醇（体积分数20 %）溶液（1g/L）0.15 mL，用氢氧化钠溶液（0.01 mol/L）滴定直至出现蓝紫色，不能滴过，并将此溶液加入到试管中（D）。

A.7.4.3在不影响二氧化碳气流的情况下取下分液漏斗（B），往烧瓶中加入试样25.0g和水100 mL。

A.7.4.4通过分液漏斗，往烧瓶中加入稀盐酸80 mL，煮沸1 h。

A.7.4.5打开分液漏斗活塞，停止通入二氧化碳气体，并停止加热和冷凝水。

A.7.4.6在试管中加入少量水，并将试管内溶液移至200 mL的广口锥形烧瓶中，然后将其在（60～70）℃水浴中加热15 min，冷却。

A.7.4.7加入溴酚蓝-乙醇（体积分数20 %）溶液（1g/L）0.1 mL，然后用氢氧化钠溶液（0.01 mol/L）滴定，直至颜色由黄色变为蓝紫色（消耗体积为V1）。

A.7.4.8进行一次空白滴定（消耗体积为V0）。

A.7.5  结果计算

试样中二氧化硫的含量W2（质量分数），数值以（mg/kg）表示，按公式（A.2）计算。

························（A.2）

式中：

64060——二氧化硫（SO2）的千摩尔质量，单位为克每千摩尔（g/kmol）；

0.5——换算系数；

V1——消耗氢氧化钠溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白消耗氢氧化钠溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

计算结果取整数。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不超过1 mg/kg。

A.8  过氧化物的测定

A.8.1  原理

采用碘量法，利用I-的还原性测定氧化性物质。在被测的物质中，如果存在氧化性物质，加入过量的碘化钾，产生化学计量的碘，然后用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘。

A.8.2  试剂和材料

A.8.2.1 硫酸溶液（20 %）。

A.8.2.2碘化钾溶液（20 g/L）。

A.8.2.3 淀粉溶液（10 g/L）。

A.8.2.4钼酸铵溶液（5 g/L）

A.8.2.5硫代硫酸钠标准溶液（0.01 mol/L）。

A.8.3  分析步骤

A.8.3.1称取明胶试样10 g于250 mL锥形瓶中，加140 mL水，膨胀2 h，在50 ℃的水浴中尽快地溶解，轻轻地搅拌以免产生气泡。迅速冷却至30 ℃。并依次加入以下试剂：

A.8.3.1.1硫酸溶液（20 %）6 mL，并摇匀；

A.8.3.1.2碘化钾溶液（20 g/L）10 mL，并摇匀；

A.8.3.1.3淀粉溶液（10 g/L）2 mL～3 mL，并摇匀；

A.8.3.1.4钼酸铵溶液（5 g/L）1 mL，彻底摇匀后停放黑暗处10 min。

A.8.3.2 用标准硫代硫酸钠溶液（0.01 mol/L）滴定至溶液蓝色消退，消耗硫代硫酸钠标准溶液体积为V1。

A.8.3.3按上述方法做试样空白试验。

A.8.4 结果计算

试样中过氧化物的含量W3（质量分数），数值以（mg/kg）表示，按式（A.3）计算。

·······················（A.3）

式中：

34000——过氧化氢（H2O2）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/kmol）；

0.5——换算系数；

V1——试样消耗标准硫代硫酸钠溶液的体积数，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验消耗标准硫代硫酸钠溶液的体积数，单位为毫升（mL）；

c——标准硫代硫酸钠溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

计算结果取整数。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不超过1 mg/kg。

A.9  铬（Cr）的测定

A.9.1  原理

用二苯碳酰二肼（二苯胺基脲）比色法，可使微量铬在540 nm波长处呈现明显的吸光度差别。

A.9.2  仪器和设备

A.9.2.1 721型可见分光光度计或能达到同等要求的可见分光光度计。

A.9.2.2 高温炉。

A.9.3  试剂和材料

A.9.3.1  高锰酸钾溶液（0.5 %）：称取0.5 g高锰酸钾（分析纯），溶解并稀释至100 mL，贮存于棕色瓶中。

A.9.3.2  尿素溶液（10 %）：称取10 g尿素，溶解并稀释至100 mL，贮存于棕色瓶中，置于暗冷处。

A.9.3.3  亚硝酸钠溶液（10 %）：称取10 g亚硝酸钠，溶解并稀释至100 mL，贮存于棕色瓶中，置于暗处，或临用临配。

A.9.3.4  二苯碳酰二肼丙酮溶液：称取0.125g二苯碳酰二肼，溶于由25 mL丙酮和25 mL水配成的混合液中，临用临配，放置于暗处。

A.9.3.5  焦磷酸钠溶液（0.5 %）：称取0.5 g焦磷酸钠（分析纯），溶解并稀释至100 mL，贮存于试剂瓶中。

A.9.3.6  铬标准贮备液（0.02 mg/mL）：准确称取0.0566 g重铬酸钾（优级纯，在玛瑙研钵中研细，并在105 ℃~110 ℃干燥3 h~4 h后，置于干燥器中冷却），置于小烧杯中，用水溶解，移入100 mL容量瓶中，加水至刻度。

A.9.3.7  硫酸溶液（1 mol/L）：量取28 mL硫酸（分析纯），缓缓加入盛有一定量纯水的500 mL容量瓶中，再加纯水至刻度。

A.9.4分析步骤

A.9.4.1  绘制标准工作曲线：吸取铬标准溶液0.00、0.20、0.40、0.60、1.00、1.60、2.00、2.60 mL，分别相当于含铬0.0、4.0、8.0、12.0、20.0、32.0、40.0、52.0μg。置于烧杯中，分别加入硫酸（1 mol/L）10 mL及纯水10 mL，加热煮沸，滴加高锰酸钾溶液（0.5 %）至溶液不褪色，冷却，移入50 mL容量瓶中，加入尿素溶液（10 %）10 mL，剧烈振摇下滴加亚硝酸钠溶液（10 %）至溶液退色。加入焦磷酸钠溶液（0.5 %）2.0 mL、二苯碳酰二肼0.5 mL。补足水分至刻度，摇匀，放置半小时于波长540 nm处测定吸光度值，绘制出ccr-D540标准工作曲线。

A.9.4.2  样品预处理及测定：准确称取明胶1.000 g于坩埚中，缓慢升温，使之炭化，放冷。加浓硝酸数滴，慢慢加热，气体停止逸出时，移入高温炉中600℃下灼烧至所有黑色颗粒消失（2 h），取出待冷却后加硫酸溶液（1 mol/L）10 mL和纯水20 mL使残渣溶解，在水浴上加热5 min。滴加高锰酸钾溶液（0.5 %）煮沸，溶液紫红色消失时再滴加高锰酸钾溶液（0.5 %）煮沸，如此反复直至紫红色不褪为止，放冷、加尿素溶液（10 %）10 mL，剧烈振摇下滴加亚硝酸钠溶液（10 %），直至过量的高锰酸钾，完全消除，溶液呈无色。如二氧化锰明显存在则过滤。把溶液移入50 mL容量瓶中，加入焦磷酸钠溶液（0.5%）2 mL、二苯碳酰二肼溶液0.5 mL，摇匀，加纯水至刻度。放置30 min。

A.9.4.3  取A.9.4.2中所得样品溶液，在540 nm波长处测定出吸光度值，即可在ccr-D540标准工作曲线上查到明胶样品的铬含量。

A.9.5  结果计算

直接从ccr-D540标准工作曲线上查到铬含量值，单位为毫克每千克（mg/kg）。结果表示到小数点后一位。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不超过0.2 mg/kg。