《食品安全国家标准 食品添加剂 丁苯橡胶》（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

- 简要起草过程

1． 2011年4月20日，在南京项目组召开针对丁苯橡胶国家标准制定的讨论会，工作组明确了项目的目的、主要解决的问题、研究内容、研究方案和技术路线，签订了制定协议书。项目组决定按照食品添加剂产品的指定标准的要求起草标准文本和编制说明，并于5月中旬完成初稿制定工作。

2． 2011年5月20-22日，江苏省卫生监督所在江苏省无锡市召开食品级丁苯橡胶标准的研讨会，邀请了食品安全标准及食品添加剂标准的专家、企业的代表参加了会议，大家一起讨论了制定标准格式的初稿，初步确定等同采用FCC第五版的丁苯橡胶标准，对具体的指标也进行了讨论。

3．随后，卫生部未再进行食品添加剂产品质量规格标准的指定，因此，项目组再次向卫生部申请国家标准的制定。2011年10月，获得卫生部的委托。2011年11月，签订项目协议书。

4．2011年12月至2012年2月，项目组进行了电话沟通，决定将指定标准的文本格式再次进行调整为国家标准格式，并对国内外的资料再次进行检索，检索到了FCC第八版。

5．2012年3月3日，项目组再次召集了会议，讨论了新版本的标准稿，再次明确了等同采用FCC第八版。对标准逐条进行梳理，形成专门的会议纪要，明确了不同生产工艺生产（乳聚法与溶聚法）的丁苯橡胶均可适用于本标准的。并对“分子式”及其表述方法、相对分子量、感官、结合态丁苯橡胶等进行统一认识，{C12H14}n”更改为“{C12H14}n，色泽要求由“乳白色”更改为“乳白色或淡黄色”， 铅指标方法改为GB 5009.12，因为GB 5009.12涉及的方法更多，使用GB 5009.12会更方便且数据准确。并将下一步工作，如收集监测数据、采集样品开展方法论证等工作进行了任务分工。

6．截止2012年4月，工作组查阅相关文献，咨询相应专家，多方协调沟通，形成了《食品安全国家标准 食品添加剂 丁苯橡胶》标准征求意见稿，其中取消了鉴别试验。

7. 2012年6月1日，项目组在南通海安再次召集了会议，建议参照FCC第八版增加鉴别试验。

- 主要起草单位

- 本标准起草单位为：江苏省卫生监督所

- 起草人

- 本标准起草人为：、周群霞、陈宇、吕伟兴、蒋文庆、张宰卿。

二、标准的重要内容及主要修改情况

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 乳白色或淡黄色 | 将试样置于白底盘内，目测、鼻嗅 |
| 状态 | 固体 |  |
| 气味 | 无异味 |  |

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅(Pb) ， mg/kg ≤ | 3.0 | GB 5009.12 |
| 汞(Hg)， mg/kg ≤ | 3.0 | GB/T 5009.17 |
| 镉(Cd)， mg/kg ≤ | 1.0 | GB/T 5009.15 |
| 结合态苯乙烯 % | 1～50 | 附录A.3 |
| 残留苯乙烯 ， mg/kg ≤ | 30.0 | 附录A.4 |
| 残留己烷 ， mg/kg ≤ | 100.0 | 附录A.5 |
| 醌类 ， mg/kg ≤ | 20.0 | 附录A.6 |
| 锂， mg/kg ≤ | 75.0 | 附录A.7 |

对“分子式”及其表述方法、相对分子量、感官、结合态丁苯橡胶等进行统一认识，{C12H14}n”更改为“{C12H14}n，色泽要求由“乳白色”更改为“乳白色或淡黄色”， 铅指标方法改为GB 5009.12。

三、国内国际相关标准情况

- 表3 国内外食品添加剂 丁苯橡胶标准的指标项目、指标参数对比

| 项 目 | 本标准 | FCC第八版 | 西班牙皇家法令 1601-2010 | 法国胶基法令 ECOC0300016A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅(Pb) ， mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 汞(Hg)， mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| 镉(Cd)， mg/kg ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 砷（As）， mg/kg ≤ | - | - | 3.0 | 3.0 |
| 结合态苯乙烯 % | 1～50 | 1～50 |  |  |
| 残留苯乙烯 ， mg/kg ≤ | 30.0 | 30.0 | 30/20 | 30/20 |
| 残留己烷 ， mg/kg ≤ | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 |
| 醌类 ， mg/kg ≤ | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 |
| 锂， mg/kg ≤ | 75.0 | 75.0 | 75 | 75 |
| 鉴别 | 红外光谱图 | 红外光谱图 | - | - |
| 备注：30/20含义：残留苯乙烯75/25型丁苯橡胶为≤30 mg/kg，50/50型丁苯橡胶为≤20 mg/kg |  |  |  |  |

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。