2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  聚丙烯酸钠

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  聚丙烯酸钠

  - 范围

本标准适用于食品添加剂聚丙烯酸钠。

  - 分子式和结构式

    - 分子式

（C3H3NaO2）n

    - 结构式

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 将适量试样均匀置于白瓷盘中，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游离碱 |  | 通过试验 | 附录A中A.3 |
| 硫酸盐（以SO4计），w /% | ≤ | 0.48 | 附录A中A.4 |
| 残留单体，w /% | ≤ | 1.0 | 附录A中A.5 |
| 低聚物，w /% | ≤ | 5.0 | 附录A中A.6 |
| 干燥减量，w /% | ≤ | 10.0 | GB 5009.3直接干燥法a |
| 灼烧残渣（以干基计），w /% | ≤ | 76.0 | 附录A中A.7 |
| 重金属（以Pb计）/mg/kg | ≤ | 20 | GB/T 5009.74 |
| 总砷（以As计）/mg/kg | ≤ | 3 | GB/T 5009.11 |
| a干燥温度和时间分别为105℃和4h。 |  |  |  |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 在10 mL试样溶液（1 g试样溶于500 mL水）中加入1 mL浓度为0.5 mol/L的硫酸镁溶液，摇匀，产生白色沉淀。

    - 取铂丝，用盐酸溶液（10%）湿润后，蘸取试样，在无色火焰中燃烧，火焰即显黄色。

  - 游离碱的测定

    - 试剂和材料

      - 氯化钙溶液：称取3 g氯化钙，溶于40 mL水中。

      - 酚酞指示液：10 g/L。

    - 分析步骤

称取试样0.20 g，加入60 mL水，振摇溶解。加入3 mL氯化钙溶液，在水浴上加热约20 min，冷却后过滤。用水洗滤渣，合并洗液和滤液，加水稀释至100 mL，将此试样溶液记为溶液A。取50 mL溶液A，加2滴酚酞指示液，溶液无粉色出现，即为通过试验。

  - 硫酸盐的测定

    - 试剂和材料

      - 盐酸溶液：1+3。

      - 硫酸溶液：0.005 mol/L。

      - 氯化钡溶液：称取氯化钡12 g，用水溶解并稀释定容至100 mL。

    - 仪器和设备

50mL比色管。

    - 分析步骤

移取20 mL上述A.3.2分析步骤中的溶液A，置于比色管中，加入1 mL盐酸溶液，用水稀释至50 mL，此为试样溶液。另取一支比色管，加入0.40 mL浓度为0.005 mol/L的硫酸溶液，再加入1 mL盐酸溶液，用水稀释至50mL，此为对照液。若溶液不够澄清，则将两份溶液在同样条件下过滤。分别加入氯化钡溶液2 mL，混匀后放置10 min。在黑色背景上从比色管上方比较两者浊度，试样溶液浊度不应超过对照液浊度，即试样中硫酸盐含量（以SO4计）不超过0.48%。

  - 残留单体的测定

    - 试剂和材料

      - 盐酸。

      - 溴酸钾-溴化钾溶液：称取1.4 g溴酸钾和8.1 g溴化钾，混合，用水溶解后稀释至100 mL。

      - 碘化钾溶液：称取16.5 g碘化钾，用水溶解后稀释至100 mL，需避光贮存。

      - 硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S2O3)=0.1 mol/L。

      - 淀粉指示液：10 g/L。

    - 分析步骤

准确称取约1 g试样，置于一个300 mL的碘量瓶中，加水100 mL，静置约24 h，期间不时振摇使之溶解。准确加入10 mL溴酸钾-溴化钾溶液，充分摇匀，快速加入约10 mL盐酸并立即盖紧瓶塞，充分摇匀。向碘量瓶中加入20 mL碘化钾溶液，于暗处放置20 min。松塞，使碘化钾溶液混入混合液中，立即塞紧瓶塞。充分摇匀后，加入几滴淀粉指示液，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。同时做空白试验。

    - 结果计算

残留单体的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=V0−V×c×Mm×1000×2×100%………………（A.1）

式中：

V0——空白滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V——试样溶液滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M ——残留单体的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（C3H3NaO2）=94]；

m——试样的质量，单位为克（g）；

1000——体积换算因子；

2——换算因子。

  - 低聚物的测定

    - 试剂和材料

      - 盐酸。

      - 氢氧化钠溶液：400 g/L。

      - 盐酸溶液：1→30。

      - 氯化钙溶液：75 g/L。

      - 酚酞指示液：10 g/L。

    - 仪器和设备

      - 玻璃坩埚：G4，孔径4 μm ~7 μm；使用前在105℃下干燥30 min，在干燥器内冷却后准确称重。

      - 干燥器。

    - 分析步骤

准确称取约2 g试样，加水200 mL，不时振摇使试样溶解。边搅拌，边加入50 mL盐酸，在搅拌下，于40℃水浴中温热30 min，然后静置24 h。过滤，在滤液中加入1滴酚酞指示液，加入氢氧化钠溶液至滤液呈淡粉色，滴加盐酸溶液至粉色消失。加入水200 mL，边搅拌边滴加25 mL氯化钙溶液，在搅拌下于约40℃水浴中温热30 min。用玻璃坩埚（A.6.2.1）抽滤，然后用三份每份约10 mL的水洗涤滤渣，于105℃下干燥3 h，在干燥器内冷却后准确称重。

    - 结果计算

低聚物的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w2=m2－m1×1.032m×100%……………………（A.2）

式中：

m2——干燥后坩埚和残渣的质量，单位为克（g）；

m1——坩埚的质量，单位为克（g）；

1.032——换算因子；

m——试样的质量，单位为克（g）。

  - 灼烧残渣（以干基计）的测定

    - 试剂和材料

硫酸。

    - 仪器和设备

坩埚：在450℃~550℃下灼烧3 h，在干燥器内冷却后准确称重。

    - 分析步骤

准确称取1 g~2 g预先在105℃下干燥了4 h的试样，置于坩埚中，加入少量硫酸，缓缓加热，直至试样完全挥发或炭化。继续加热至硫酸蒸汽逸尽，在450℃~550℃下灼烧3 h。将坩埚和残渣在干燥器内冷却后准确称重。

    - 结果计算

灼烧残渣的质量分数w3按公式（A.3）计算：

w3=m2－m1m×100%……………………（A.3）

式中：

m2——灼烧后残渣和坩埚的质量，单位为克（g）；

m1——坩埚的质量，单位为克（g）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

_________________