2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  萜烯树脂

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  萜烯树脂

  - 范围

本标准适用于食品添加剂萜烯树脂，食品添加剂萜烯树脂主要由α-蒎烯、β-蒎烯和二戊烯聚合体组成。

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 淡黄色至黄色 | 将适量试样均匀置于白搪瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 固体 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加氏颜色等级 | ≤ | 4 | GB/T 9281.1 a |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） | ≤ | 5 | 附录A中A.2 |
| 皂化值（以KOH计）/（mg/g） | ≤ | 5 | 附录A中A.3 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 3 | GB 5009.12 |
| a试样液为质量分数为50%试样石油醚溶液。 |  |  |  |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 酸值的测定

    - 试剂和材料

      - 异丙醇。

      - 甲苯。

      - 氢氧化钾标准滴定溶液：c（KOH）=0.1 mol/L。

      - 酚酞-异丙醇溶液：称取1g酚酞，溶于异丙醇，用异丙醇稀释至100 mL。

    - 分析步骤

制备由等体积异丙醇和甲苯组成的混合溶剂。量取该混合溶剂125 mL，加入2 mL酚酞-异丙醇溶液，用氢氧化钾标准滴定溶液中和至溶液呈淡粉红色并保持30 s不褪色，得到中性混合溶剂。按表A.1准确称取适量试样，加入中性混合溶剂使试样完全溶解，必要时可加热，得到试样溶液。边振摇边用氢氧化钾标准滴定溶液滴定试样溶液，滴定至溶液呈粉红色并保持30 s不褪色即为滴定终点。

表A.1 酸值及对应的称样量

| 酸值 | 称样量 g |
| --- | --- |
| 0~1 | 20 |
| 1~4 | 10 |
| 4~15 | 2.5 |
| 15~75 | 0.5 |
| ＞75 | 0.1 |

    - 结果计算

酸值w1，以氢氧化钾（KOH）计，数值以毫克每克（mg/g）表示，按公式（A.1）计算：

w1=V×c×Mm……………………………………（A.1）

式中：

V——滴定试样溶液所消耗氢氧化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氢氧化钾的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（KOH）=56.1]；

m——试样质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 皂化值的测定

    - 试剂和材料

      - 异丙醇。

      - 甲苯。

      - 氢氧化钾-甲醇溶液：0.1 mol/L。

      - 盐酸标准滴定溶液：c（HCl） =0.1 mol/L。

      - 酚酞指示液：10 g/L。

    - 分析步骤

准确称取试样2 g，加入到一个250 mL的锥形烧瓶中，加入25 mL甲苯和异丙醇的混合溶液（甲苯和异丙醇的体积比为2∶1），使试样溶解。然后，使用移液管加入50.0 mL氢氧化钾甲醇溶液。将冷凝器连接到锥形烧瓶上，加热回流直至试样完全皂化（一般需要30 min）。冷却至室温，在锥形烧瓶中加入2~3滴酚酞指示液，然后用盐酸标准滴定溶液滴定过剩的氢氧化钾至溶液红色刚消失为止，并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体积。同时做空白试验。

    - 结果计算

皂化值w2，以氢氧化钾（KOH）计，数值以毫克每克（mg/g）表示，按公式（A.2）计算：

w2=VB－VS×c×M/m………………………………（A.2）

式中：

VB——滴定空白所消耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

VS——滴定试样所消耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——盐酸标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氢氧化钾的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（KOH）=56.1]；

m——试样质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。