附件1：邻苯二甲酸酯类物质规定

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 使用范围和最大使用量（%） | SML/QM（mg/kg） | SML (T)(mg/kg) | SML (T)分组编号 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）(DEHP) | 117-81-7 | 塑料（PVC)，涂料, 橡胶, 粘合剂：5 | 1.5mg/kg | 60（以SMLT组号32物质之和计） | 32 | 不得用于接触脂肪性食品、酒精含量高于20%的食品和婴幼儿食品 |
| 2 | 邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP） | 131-17-9 | 塑料（PVC），粘合剂，纸：按生产需要适量使用 | ND(SML,DL=0.01mg/kg) |  |  | 不得用于接触脂肪性食品、酒精含量高于20%的食品和婴幼儿食品 |
| 3 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 28553-12-0 | 塑料（PVC）：43 |  | 9（以SMLT组号29物质之和计）；60（以SMLT组号32物质之和计） | 26；32 | 不得用于接触脂肪性食品、酒精含量高于20%的食品和婴幼儿食品 |
| 4 | 邻苯二羧酸-二-C8-10支链烷基酯(C9富集) | 68515-48-0 | 塑料（PVC）：43 |  | 9（以SMLT组号29物质之和计）；60（以SMLT组号32物质之和计） | 26；32 | 不得用于接触脂肪性食品、酒精含量高于20%的食品和婴幼儿食品 |
| 5 | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） | 84-74-2 | 塑料（PVC），橡胶，粘合剂:5 | 0.3 |  |  | 不得用于接触脂肪性食品、酒精含量高于20%的食品和婴幼儿食品 |