附件3： 部分物质在婴幼儿食品接触材料中的限制规定

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 使用范围和最大使用量（%） | SML/QM（mg/kg） | SML (T)(mg/kg) | SML (T)分组编号 | 其他要求 | 修订情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 25068-38-6；25085-99-8 | 塑料（PE，PP）、涂层、粘合剂：按生产需要适量使用 | 0.6（双酚A：SML）；1（环氧氯丙烷：QM） |  |  | 不得用于接触婴幼儿食品。 | 增加在婴幼儿食品中的使用限制 |
| 2 | 环氧大豆油 | 8013-07-8 | 塑料（PE，PET，PA，PP，PS，AS，ABS，PC，PVC，PVDC，UP，PBT，PEI，PPE）、涂层、橡胶、油墨：按生产需要适量使用 |  | 60 | 32 | 用于接触婴幼儿食品时，SML应低于30 mg/kg. | 增加在婴幼儿食品中的使用限制 |
| 3 | 2-甲基丙烯酸与环氧氯丙烷、苯乙烯和4,4＇-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物；双酚A-表氯醇-甲基丙烯酸-苯乙烯共聚物； | 28262-39-7 | 涂层：按生产需要适量使用 | 0.6（双酚A：SML）；1（环氧氯丙烷：QM） | 6 | 23 | 不得用于接触婴幼儿食品。 | 增加在婴幼儿食品中的使用限制 |
| 4 | 双酚A | 80-05-7 | 涂层、粘合剂：按生产需要适量使用 | 0.6（SML） |  |  | 不得用于接触婴幼儿食品。 | 增加在婴幼儿食品中的使用限制 |
| 5 | 2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚) | 119-47-1 | 橡胶：按生产需要适量使用 |  | 1.5 | 13 | 用于奶嘴时，应符合相关标准的要求 | 鉴于奶嘴产品安全标准规定此物质迁移限量为0.15mg/kg，因此本标准增加了其他要求 |
| 6 | 叔二丁基羟基甲苯(BHT)；2,6-二叔丁基对甲基苯酚 | 128-37-0 | 橡胶：0.1 | 3（SML） |  |  | 用于奶嘴时，应符合相关标准的要求 | 鉴于奶嘴产品安全标准规定此物质迁移限量为0.3mg/kg，因此本标准增加了其他要求 |