附件5：部分物质限量的修订

| 序号 | 中文名称 | CAS号 | 使用范围和最大使用量（%） | SML/QM （mg/kg） | SML（T）（mg/kg） | SML（T）分组编号 | 其他要求 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物；丙烯酸丁酯与苯乙烯、甲基丙烯酸、丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | - | 涂料：按生产需要适量使用 | 0.02（2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯：SML） | 6（以丙烯酸计）；6（以甲基丙烯酸计） | 22；23 | 当2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用0.02mg/6dm2（QM）做为其限量值。禁止用于接触婴幼儿食品。 | 增加合规性验证要求 |
|  | 乙酸乙烯酯与氯乙烯、反丁烯二酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物 | - | 涂料：按生产需要适量使用 | 0.02（2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯：SML）；12.0 （乙酸乙烯：SML）；1.0 （氯乙烯：QM） |  |  | 当2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用0.02mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 增加合规性验证要求 |
|  | 三乙醇胺 | 102-71-6 | 涂料：按生产需要适量使用；橡胶：5 | 0.05（SML） |  |  |  | 增加物质的SML=0.05(欧盟) |
|  | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 106-91-2 | 塑料、粘合剂、纸：按生产需要适量使用；涂料：5.6 | 0.02（SML） |  |  | 当甲基丙烯酸缩水甘油酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用0.02mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 名称错误；按照欧盟法规修订QM为SML |
|  | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 涂料：按生产需要适量使用 | ND（SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | DL由0.02改为0.01; 参考欧盟规定删除了1.0 （QM） |
|  | N,N'''-1,2-乙二基二[N-[3-[[4,6-二[丁基(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]丙基]]-N,N''-二丁基-N,N''-二(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 106990-43-6 | 塑料：PE，PP：0.1；PS，AS，ABS：0.4 | 0.05（SML）；1（1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺：SML） |  |  |  | 增加了这个物质的SML=0.05 (欧盟) |
|  | 1-乙烯基-1H-咪唑 | 1072-63-5 | 塑料：PVC：40 | 0.05（SML） |  |  |  | 对该物质的SML=0.05(欧盟),删除了QM=5 (参考欧盟) |
|  | 1,4-环己二酸 | 1076-97-7 | 涂料：按生产需要适量使用 | 5（SML） |  |  |  | 增加该物质的SML=5(欧盟) |
|  | 苯酚 | 108-95-2 | 涂料：按生产需要适量使用 | 3（SML） |  |  |  | 按照欧盟法规新修订版本修改 |
|  | N,N-二(2-羟乙基)十二烷基酰胺 | 120-40-1 | 塑料：PE，PP：0.8；PS，AS：1.5；ABS：2.5 | 5（SML） |  |  |  | 增加了物质的SML=5 (欧盟) |
|  | 四氧化铁镁 | 12068-86-9 | 橡胶：按生产需要适量使用 |  |  |  | 铁离子SML应符合附录C规定 | 删除镁离子限量 |
|  | 1,6-己二胺 | 124-09-4 | 涂料、粘合剂：按生产需要适量使用；纸：1 | 2.4（SML） |  |  |  | SML由24修改为2.4 |
|  | 顺丁烯酸与1,3-丁二烯、苯乙烯、亚甲基丁二酸和2-丙烯腈的聚合物 | 153085-93-9 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 0.05（丁烯酸：SML）；ND（1,3-丁二烯：SML，DL=0.01mg/kg）或1（1,3-丁二烯：QM）；ND（丙烯腈：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  | 无相应的丁烯酸迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订其QM（0.05mg/6dm2）为SML；DL由0.02改为0.01 |
|  | 顺-9-十八烯酸镁盐 | 1555-53-9 | 塑料：PVC：2 |  |  |  |  | 删除镁离子限量 |
|  | 2-乙基己酸镁盐 | 15602-15-0 | 塑料：PVC：2.0 |  |  |  |  | 删除镁离子限量 |
|  | 支链和直链C13-C15醇乙氧基化物 | 157627-86-6 | 纸：按生产需要适量使用 | 1.8 （SML）；1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 1-溴-3-氯-5,5-二甲基-2,4-咪唑二酮 | 16079-88-2 | 纸：0.015（以纤维干重计） | ND（以次氯酸计，QM，DL=0.01mg/kg）；ND（以次溴酸计，QM，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 补充DL |
|  | α-(2-丙基庚基)- ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | 160875-66-1 | 纸：按生产需要适量使用 | 1.8（SML）；1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 5-亚乙基降冰片烯-2 | 16219-75-3 | 塑料：PP，PE：按生产需要适量使用 | 0.05（SML） |  |  | 无相应的迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM为SML |
|  | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷 | 1675-54-3 | 塑料：PE，PP，PS，AS，ABS，PA，PET，PC、涂料、粘合剂：按生产需要适量使用 | 3（2,2-双 （4-羟基苯基）丙烷：SML）；1（环氧乙烷：QM）; ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 碱式碳酸锌镁铝 | 169314-88-9 | 塑料：PE，PP，PS，AS，ABS，PA，PET，PC，PVC，PVDC，UP：按生产需要适量使用 |  |  |  | 锌离子SML应符合附录C规定 | 删除镁离子限量 |
|  | 2,2'-(1,4-亚苯基)双-4H-3,1-苯并噁嗪-4-酮 | 18600-59-4 | 塑料：PE，PP，PS，AS，ABS，PA，PET，PC：1 | 0.05（SML） |  |  |  | 增加物质的SML=0.05(欧盟) |
|  | 二磷酸与氧化四氟乙烯还原聚合物乙氧基化甲酯的聚合物 | 200013-65-6 | 纸：非微波条件下: 1.5；微波条件下: 1.0 | 1.5%（QM）；0.24（环氧乙烷：QM）；1.6（1,4-二噁烷：QM） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 顺丁烯酸与1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯腈和2-丙烯酸的聚合物 | 208448-02-6 | 粘合剂：按生产需要适量使用；纸：30 | 0.05（丁烯酸：SML）；ND（1,3-丁二烯：SML，DL=0.01mg/kg）或1（1,3-丁二烯：QM）；ND（丙烯腈：SML，DL=0.01mg/kg） | 6 | 22 | 无相应的丁烯酸迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订其QM（0.05mg/6dm2）为SML；DL由0.02改为0.01 |
|  | 2-丁烯酸与乙酸乙烯基酯的聚合物 | 25609-89-6 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 12（乙酸乙烯酯：SML）；0.05（丁烯酸：SML） |  |  | 无相应的丁烯酸迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订其QM（0.05mg/6dm2）为SML |
|  | 三(壬基酚)亚磷酸酯 | 26523-78-4 | 塑料：PE，PP，PS，AS，ABS，PA，PET，PC：按生产需要适量使用 |  |  |  | ND（壬基酚，SML，DL=0.01mg/kg） | 增加对壬基酚迁移量的限制 |
|  | (Z)-9-十八烯酰亚氨基双-2,1-乙亚基聚环氧乙烷 | 26635-93-8 | 涂料：按生产需要适量使用 | 1（环氧乙烷：QM）; ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | 26781-49-7 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | ND（氯乙烯：SML，DL=0.01mg/kg）；12.0（乙酸乙烯酯：SML）；0.02（2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯：SML） |  |  | 当2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用0.02mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM为SML；DL统一为0.01 |
|  | α-己基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基) | 31726-34-8 | 纸：按生产需要适量使用 | ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | N-甲基-N-乙烯基乙酰胺 | 3195-78-6 | 涂料：按生产需要适量使用 | 0.02（SML） |  |  |  | 参考欧盟删除了物质的2.0（QM） |
|  | 十一烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | 34398-01-1 | 纸：按生产需要适量使用 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 2-丁烯酸 | 3724-65-0 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 0.05（丁烯酸：SML） |  |  | 无相应的丁烯酸迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订其QM（0.05mg/6dm2）为SML |
|  | 2-甲基-2-丙烯酸与α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基)和2-丙烯酸接枝聚合物的钠盐 | 381686-36-8 | 纸：2.6 mg/dm2 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） | 6（以丙烯酸计）；6（以甲基丙烯酸计） | 22；23 |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 1,3,5-苯三酰三氯 | 4422-95-1 | 塑料，PA：按生产需要适量使用 | 0.05（1,3,5-苯三甲酸：SML） |  |  | 无相应的迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订其QM（0.05mg/6dm2）为SML |
|  | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸 | 4767-03-7 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 0.05（SML） |  |  | 无相应的迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM（0.05mg/6dm2）为SML |
|  | 2-甲基-2-丙烯酸环氧化甲酯与乙烯和2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 51541-08-3 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 0.02（2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯：SML） | 6 | 22 | 当2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用02mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM为SML |
|  | 聚氧乙烯壬基酚磷酸酯 | 51811-79-1 | 塑料：ABS、粘合剂：按生产需要适量使用 |  |  |  | ND（壬基酚，SML，DL=0.01mg/kg） | 增加对壬基酚迁移量的限制 |
|  | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与丙烯酸甲酯和二氯乙烯的共聚合物 | 54975-10-9 | 塑料：PS，ABS、粘合剂、纸：按生产需要适量使用 | 0.02（2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯：SML）；5（1,1-二氯乙烯：QM）或ND（二氯乙烯：SML，DL=0.01mg/kg） | 6 | 22 | 当2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用0.02mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM为SML；DL统一为0.01 |
|  | 苯甲酸镁 | 553-70-8 | 塑料：PVC：2 |  |  |  | 使用温度低于130 ℃。接触食品时间不超过1年 | 删除镁离子限量 |
|  | 新癸酸镁 | 57453-97-1 | 塑料：PVC：2 |  |  |  |  | 删除镁离子限量 |
|  | 3-丁烯-2-醇 | 598-32-3 | 涂料：按生产需要适量使用 | ND（SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | DL由0.02mg/6dm2修改为0.01mg/kg; 修改了ND（QM，DL=0.01mg/kg）为ND（SML，DL=0.01mg/kg），按欧盟 |
|  | 乙氧基牛脂醇 | 61791-28-4 | 纸：按生产需要适量使用 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 乙氧基化丙氧基化C16-C18-醇 | 68002-96-0 | 纸：0.1（以干基计） | 1（环氧乙烷：QM）; ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg）；1（环氧丙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg）；; ND（环氧丙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 歧化-α-(壬基苯基)-ω-羟基-(聚环氧乙烷) | 68412-54-4 | 橡胶、油墨、纸：按生产需要适量使用 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 修改名称；参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 乙氧基化C12-C14醇 | 68439-50-9 | 涂料、纸：按生产需要适量使用 | 1.8（SML）；1（环氧乙烷：QM）; ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 氧化乙烯的均聚物 | 68441-17-8 | 塑料：PE，PP，PS，AS，ABS，PVC，PVDC，PET，PC，POM，PA，PBT， TPC-ET，UP、油墨、粘合剂：按生产需要适量使用；涂料：50 | 60（SML）；1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 己二酸与氮杂环十三烷-2-酮和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | 70290-02-7 | 塑料：PE，PP，PS，AS，ABS，PET，PC：15 | 5（氮杂环十三烷-2-酮：SML）；1 （环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 涂料、油墨、粘合剂：按生产需要适量使用 | 1（QM）；ND（SML，DL = 0.01mg/kg） |  |  |  | 增加了ND（SML，DL = 0.01mg/kg）（欧盟) |
|  | 1,2-环氧丙烷 | 75-56-9 | 涂料、粘合剂：按生产需要适量使用 | 1（QM）；ND（SML，DL = 0.01mg/kg） |  |  |  | 增加了ND（SML，DL = 0.01mg/kg）（欧盟) |
|  | 乙氧基化C9-C11(C10富集)异构醇 | 78330-20-8 | 纸：按生产需要适量使用 | 1.8（SML）；1.0（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | N,N'-二-(2,2,6,6-四甲基哌啶基-4-基)-1,6-己二氨与4-二氯-6-4-吗啉基-1,3,5-三嗪的聚合物 | 82451-48-7 | 塑料：PP，PE：0.3 | 5（SML） |  |  |  | 增加该物质的SML=5(欧盟) |
|  | (2E)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈 和 2-丙烯酸的聚合物 | 85600-91-5 | 粘合剂、纸：按生产需要适量使用 | 0.05（丁烯酸：SML）；ND（1,3-丁二烯：SML，DL=0.01mg/kg）或1 （1,3-丁二烯：QM）；ND（丙烯腈：SML，DL=0.01mg/kg） | 6（以丙烯酸计）；6（以甲基丙烯酸计） | 22；23 | 无相应的丁烯酸迁移量检测方法时可使用0.05mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 名称规范；按照欧盟法规修订其QM（0.05mg/6dm2）为SML；DL由0.02改为0.01 |
|  | 环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物 | 9003-11-6 | 油墨：按生产需要适量使用 | 1（环氧丙烷：QM）; ND（环氧丙烷：SML，DL=0.01mg/kg）；1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg）； ND（环氧丙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物 | 9003-11-6；106392-12-5 | 塑料：PE，PP，PS，AS：0.5；ABS：10；PA，PET，PVC，PVDC：按生产需要适量使用 | 1（环氧丙烷：QM）; ND（环氧丙烷：SML，DL=0.01mg/kg）；1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg）；; ND（环氧丙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 聚乙二醇辛基苯基酯 | 9004-87-9 | 塑料、纸：按生产需要适量使用；橡胶：2 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 名称错误；参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 氯化三氯乙烯与偏氟乙烯的共聚物 | 9010-75-7 | 橡胶：按生产需要适量使用 | 5（二氟乙烯：SML）；ND（三氟氯乙烯：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  | 无相应的三氟氯乙烯迁移量检测方法时可使用QM做为其限量值。 | 参照欧盟,三氟氯乙烯限量由0.5mg/6dm²（QM）修改为ND |
|  | α-磺基-ω-壬基苯氧基聚氧乙烯基醚钠盐 | 9014-90-8 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与二乙烯基苯的聚合物 | 9017-37-2 | 塑料：PP：0.5 | ND（SML，以二乙烯基苯和乙基乙烯基苯之和计，DL=0.01mg/kg） | 6 | 23 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯含量高于50%。二乙烯基苯中乙基乙烯基苯的含量不高于45 %。 | 增加DL |
|  | α-异十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | 9043-30-5 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 1（环氧乙烷：QM）；ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |  |  |  | 参考欧盟增加了ND（环氧乙烷：SML，DL=0.01mg/kg） |
|  | 3,9-双[2-[3-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)-丙酰氧基]-1,1-二甲基乙基]-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷 | 90498-90-1 | 塑料：PE，PP：0.3；ABS，PA：0.5 | 0.05（SML） |  |  |  | 增加物质的SML 5(欧盟) |
|  | 壬基酚聚氧乙烯醚硫酸铵盐 | 9051-57-4 | 塑料：PE，PP、涂料、粘合剂：按生产需要适量使用；PS，AS，ABS：2.5 |  |  |  | ND（壬基酚，SML，DL=0.01mg/kg） | 增加对壬基酚迁移量的限制 |
|  | 2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪 | 91-76-9 | 粘合剂：按生产需要适量使用 | 5（SML） |  |  | 无相应的迁移量检测方法时可使用5.0mg/6dm2（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM为SML |
|  | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-甲基-2-丙烯酸缩水甘油酯和苯乙烯的聚合物 | 29564-58-7 | 塑料、涂料、油墨、粘合剂、纸：按生产需要适量使用 | 0.02（缩水甘油酯：SML） | 6 | 23 | 当2-甲基-2-丙烯酸缩水甘油酯可与所接触食品或食品模拟物发生反应时，使用0.02mg/kg（QM）做为其限量值。 | 按照欧盟法规修订QM为SML |